Table 8- Evaluation of composite resins and sensitivity in the first week, fifteen days and one month.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **First week\*** | **fifteen days\*\*** |  **One month\*\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Material** | **No** | **Yes** | **No** | **Yes** | **No** | **Yes** |  |
|  | **%(n)** | **%(n)** | **%(n)** | **%(n)** | **%(n)** | **%(n)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| P60 | 94,0 (63) | 6,0 (4) | 95,5 (64) | 4,5 (3) | 95,5(64) | 4,5 (3) |  |
| RoK  | 94,0 (63) | 6,0 (4) | 98,5 (66) | 1,5 (1) | 98,5(66) | 1,5 (1) |  |
| P90 | 88,1 (59) | 11,9 (8) | 97,0 (65) | 3,0 (2) | 100 (67) | - |  |
| Evolux | 91,0 (61) | 9,0 (6) | 100 (67) | - | 100 (67) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | 91,8 (246) | 8,2 (22) | 97,8 (262) | 2,2 (6) | 98,5 (264) | 1,5 (4) |  |

\* p-value= 0,580, Fisher’s Exact Test, \*\* p-value = 0,522, Fisher’s Exact Test, \*\*\* p-value = 0,198, Fisher’s Exact Test