Table 8- Evaluation of composite resins and sensitivity in the first week, fifteen days and one month.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **First week\*** | | | **fifteen days\*\*** | | | | | **One month\*\*\*** | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **Material** | **No** | | | **Yes** | | **No** | **Yes** | | | | **No** | | | **Yes** | | | |  | | |
|  | **%(n)** | | | **%(n)** | | **%(n)** | **%(n)** | | | | **%(n)** | | | **%(n)** | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| P60 | 94,0 (63) | | | 6,0 (4) | | 95,5 (64) | | | 4,5 (3) | 95,5(64) | | | | 4,5 (3) | | | |  | | |
| RoK | 94,0 (63) | | | 6,0 (4) | | 98,5 (66) | | | 1,5 (1) | 98,5(66) | | | | 1,5 (1) | | | |  | | |
| P90 | 88,1 (59) | | | 11,9 (8) | | 97,0 (65) | | | 3,0 (2) | 100 (67) | | | | - | | | |  | | |
| Evolux | 91,0 (61) | | | 9,0 (6) | | 100 (67) | | | - | 100 (67) | | | | - | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| **Total** | 91,8 (246) | | | 8,2 (22) | | 97,8 (262) | | | 2,2 (6) | 98,5 (264) | | | | 1,5 (4) | | | |  | | |

\* p-value= 0,580, Fisher’s Exact Test, \*\* p-value = 0,522, Fisher’s Exact Test, \*\*\* p-value = 0,198, Fisher’s Exact Test