Table 1. Experimental design and specimen distribution

| Groups n=10 | Laser parameters n=10 | Adhesive system n=10 | Storage period n=5 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | --- | Acid etching + Adper Single Bond 2 | 24 h / 90 days |
| G2 | --- | Clearfil SE Bond | 24 h / 90 days |
| G3 | 250 mJ / 4 Hz | Acid etching + Adper Single Bond 2 | 24 h / 90 days |
| G4 | 250 mJ / 4 Hz | Clearfil SE Bond | 24 h / 90 days |
| G5 | 160 mJ / 10 Hz | Acid etching + Adper Single Bond 2 | 24 h / 90 days |
| G6 | 160 mJ / 10 Hz | Clearfil SE Bond | 24 h / 90 days |